Проект

проведення вогнезахисних робіт

засобом вогнебіозахисним «Ammokote WW»

на об'єкті: назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту

2018

НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТУ, ДЕ ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВОГНЕЗАХИСТУ

Проект

проведення вогнезахисних робіт

засобом вогнебіозахисним «Ammokote WW»

ХХ/ХХ-ППР

Директор організації-розробника ППР							ПІБ

Інженер-проектувальник у частині							ПІБ

дотримання вимог пожежної безпеки

щодо об'єктів будівництва

Зміст

| Нормативні посилання Вихідні дані для проектування (додатки)…………………………………………… Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту. Пояснювальна записка……………………………………………………….. Загальні положення…..……………………………………………………….. Технічне рішення………...……………………………………………………. Обґрунтування застосування та характеристики вогнебіозахисного засобу «Ammokote WW»……………………………………………………… Опис засобу………...………………………………………………………….. Показники вогнезахисної ефективності………...…………………………… Умови нанесення засобу ………......…………………………………………. Умови та термін експлуатації покриття……………………………………… Зберігання та транспортування вогнезахисного засобу……......…………… Інформація про виробника засобу…………………………………………… Розрахункова частина..……………………………………………………….. Вихідні дані …………....……………………………………………………… Розрахунок витрати вогнезахисного засобу………………………………… Порядок виконання робіт з вогнезахисту ……...…………………………… Підготовка вогнезахисного засобу до нанесення ……...…………………… Підготовка поверхні дерев'яних конструкцій...…………………………….. Нанесення вогнезахисного засобу ….……………………………………….. Контроль якості та обслуговування покриття ……………………………… Охорона праці та техніка безпеки…………………………………………… Специфікація матеріалів……………………………………………………… Додатки. 1. Креслення об'єкта вогнезахисту 2. Копія Сертифіката відповідності засобу вогнебіозахисного «Ammokote WW» 3. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи вогнебіоза-хисного матеріалу «Ammokote WW» 4. Копія Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнебіозахисним «Ammokote WW» 5. Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника |  |
| --- | --- |

# Нормативні посилання

| ТУ У 20.3-39875591-001:2015 | Средства огнезащитные «Ammokote». Технические условия. |
| --- | --- |
| ДБН В.1.1-7:2016 | Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення |
| ДБН А.3.1-5:2016 | Організація будівельного виробництва |
| ДБН А.3.2-2-2009 | Охорона праці і промислова безпека в будівництві. |
| ДСТУ 3675-98 | Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. |
| ДСТУ 3734-98. | Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги). |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Издания электротехнические. Общие требования безопасности. (ССБП. Видання електротехнічні. Загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.3.020-80 | ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности. (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах). |
| ГОСТ 12.4.162-85 | ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний. (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних дій. Загальні технічні вимоги та методи випробувань). |
| ГОСТ 2140-81 | Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения (Видимі вади деревини. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання). |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. (Маркування вантажів). |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища). |
| ГОСТ 27574-87 | Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). |
| ГОСТ 27575-87 | Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). |
| НПАОП 40.1.-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. |
| НПАОП 0.00-1.01-07 | Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів |
| НПАОП 0.00-1.36-03 | Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. |
| НПАОП 0.00-4.01-08 | Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. |
| ПУЕ | Правила улаштування електроустановок |

Вихідні дані для проектування (Додатки)

| № Додатку | Найменування | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Креслення об'єкта вогнезахисту |  |
|  | Копія Сертифіката відповідності засобу вогнебіозахисного «Ammokote WW» |  |
|  | Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи вогнебіозахисного матеріалу «Ammokote WW» |  |
|  | Копія Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнебіозахисним «Ammokote WW» |  |
|  | Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника |  |

Реквізити розробника та замовника Проекту

Розробник Проекту

Назва організації _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Замовник Проекту

Назва організації ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1 Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту

1.1 Назва організації-замовника ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.2 Назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3 Підстава для виконання вогнезахисних робіт:

Переведення деревини у I групу вогнезахисної ефективності (I група за ГОСТ 16363-98).

Комплекти креслень робочої документації:

| Марка | Шифр |
| --- | --- |
| КД | 6/12/16 КД 2 |
| КД | 6/12/16 КД 6 |
| КД | 6/12/6 – КД1 |

1.4 Якісна класифікація та розташування дерев'яних конструкцій:

Поверхня дерев'яних конструкцій є нефарбованою, сухою, без біопоражень та забруднень. Вологість деревини складає 10%.

ДОВІДКА: Деревина згідно ГОСТ 2140-81 повинна бути сухою, без гнильних ушкоджень, вологість дерев'яних конструкцій не повинна перевищувати 18%. Показники вологості деревини підтверджуються відповідним Актом.

Розміри та розташування конструкцій

| № | Тип конструкції |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брус | Висота конструкції ≥ 200 мм Висота конструкції < 200 мм |
| 2 | Складні різноплощинні конфігурації | Висота (середній розмір) ≥ 300 мм Висота (середній розмір) < 300 мм |
| 3 | Об'ємні коробчасті конструкції з прямолінійними та обтічними поверхнями | Розмір перетину ≥ 300 × 300 мм Розмір перетину < 300 × 300 мм |

1.5 Умови експлуатації вогнезахисного покриття на об'єкті

Позначення кліматичного виконання для застосування покриття – У3.1, УХЛ3.1 за ГОСТ 15150

| Вплив атмосферних умов | приміщення закритого типу |
| --- | --- |
| Вологість навколишнього середовища | до 70 % |
| Температурний режим експлуатації | + 5 ÷ + 40 °С |
| Наявність агресивних впливів | відсутні |

1.6 Додаткова інформація (опис умов чи обставин, що не передбачені п 1.4 – 1.5 тощо)

1.7 Перелік робіт з вогнезахисту

| № п\п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення дерев'яних поверхонь (за необхідності) | м² |  |
| 2 | Фарбування дерев'яних поверхонь вогнебіозахисним засобом «Ammokote WW» | м² |  |
| 3 | Фарбування дерев'яних поверхонь захисною фарбою (за необхідності) | м² |  |

Найменування конструкцій, що підлягають вогнезахисту

| № п\п | Найменування | Площа конструкцій, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крокви, лати |  |
| 2 |  |  |

Найменування конструкцій, що підлягають нанесенню захисного шару

| № п\п | Найменування | Площа конструкцій, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крокви, лати |  |
| 2 |  |  |

1.8. Терміни виконання: протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору.

1.9 Вимоги до виконання роботи: роботи повинні бути виконані протягом зазначеного терміну, відповідно до цього технічного завдання з дотриманням правил і заходів безпеки праці.

2 Пояснювальна записка

2.1 Загальні положення

Вогнезахист об'єктів - це комплекс протипожежних заходів, який заснований на використанні матеріалів, що запобігають загорянню, перешкоджають поширенню вогню та підвищують вогнестійкість будівельних конструкцій.

Деревина відноситься до горючих матеріалів, тому згідно з  ДБН В.1.1-7:2016 дерев’яні елементи та конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V,  повинні оброблятися засобами вогнезахисту, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363-98, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Необхідні параметри вогнестійкості дерев’яних конструкцій регламентовані в ДБН В.1.1-7:2016 та інших будівельних нормах і правилах, нормах пожежної безпеки.

Вогнезахист дерев’яних конструкцій здійснюють шляхом спеціальної обробки: просоченням антипіренами, покриттям поверхні вогнезахисними фарбами,  обмазкою вогнезахисними пастами, захистом конструкцій вогнестійкими листами, плитами, панелями тощо.

Найбільш сучасним та надійним засобом вогнезахисту деревини є тонкошарові інтумесцентні покриття, які під впливом вогню утворюють щільний теплоізоляційний шар, що оберігає конструкцію від температурного впливу. Процеси перетворення цього типу покриттів супроводжуються цілим комплексом ендотермічних хімічних реакцій, в ході яких виділяються речовини, що перешкоджають горінню.

Засіб вогнебіозахисний «Ammokote WW» є водною інтумесцентною фарбою, що складається з антипіренів, коксо- і газоутворювачів, наповнювачів в дисперсії полімеру. Призначений для утворення вогнезахисного покриття, яке під дією високих температур спучується та утворює теплоізоляційний шар, що захищає конструкції від загоряння.

Засіб рекомендується до застосування для вогнезахисту дерев'яних елементів горищних конструкцій та покрівлі в громадських, житлових, виробничих та інших будівлях і приміщеннях, а також для вогнезахисту дерев'яних стін з внутрішньої сторони, перегородок і стель будівель V ступеня вогнестійкості - дитячих дошкільних установ, шкіл, лікувальних і амбулаторно-поліклінічних установ, клубів, центрів культури та дозвілля.

Засіб забезпечує антибактеріальні властивості та захищає деревину від біологічного руйнування, розвитку синяви, утворення цвілі і грибів.

2.2 Технічне рішення

На підставі аналізу технічної документації проекту (Додатки цього Проекту) і відповідно до технічного завдання пропонується вогнезахисна обробка деревꞌяних конструкцій засобом вогнебіозахисним "Ammokote WW".

Матеріали, що використовуються при проведенні робіт повинні мати необхідні сертифікати якості (крім матеріалів, відповідність яких може бути підтверджена декларацією про відповідність).

Вогнезахисна обробка деревꞌяних конструкцій складається з наступних етапів:

Очищення деревꞌяних поверхонь (за необхідності).

Нанесення  вогнезахисного засобу «Ammokote WW».

Фарбування сталевих поверхонь захисною фарбою (за необхідності).

ДОВІДКА: Як захисні рекомендується використовувати фарби і емалі зі зниженою горючістю матеріали згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнебіозахисним «Ammokote WW».

- Обґрунтування застосування та характеристики

вогнебіозахисного засобу «Ammokote WW»

  - Опис засобу

Засіб «Ammokote WW» є водною інтумесцентною фарбою, що складається з антипіренів, коксо- і газоутворювачів, наповнювачів в дисперсії полімеру. Призначений для утворення вогнезахисного покриття, яке під дією високих температур спучується і утворює теплоізоляційний шар, що захищає конструкції від загоряння.

Таблиця 3.1. Фізико-хімічні характеристики засобу і покриття «Ammokote WW»

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд засобу | Однорідна густа маса без грудок, згустків і сторонніх включень. |
| Зовнішній вигляд покриття | Суцільне без відшарувань, здуття і включень, білого кольору, відтінок не нормується |
| Вміст нелетких речовин, не менше, % | 50 |
| Час висихання покриття до ступеню 3, не більше, год | 3 |
| Втрата маси моделі при визначенні вогнезахисних властивостей покриття для деревини, не більше, % | 9 |

  - Показники вогнезахисної ефективності

Згідно з Сертифікатом відповідності засіб при витраті не менше 0,271 кг/м2 забезпечує I-у групи вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98.

  - Умови нанесення засобу

Засіб наноситься як вручну за допомогою флейців або щіток, так і механізовано за допомогою агрегатів безповітряного розпилення при температурах від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря до 70%.

  - Умови та термін експлуатації покриття

Дозволяється експлуатувати в закритих приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури і вологості повітря істотно менше, ніж на відкритому повітрі (відсутність впливу атмосферних опадів, прямого сонячного випромінювання та суттєве зменшення або відсутність конденсації вологи), при температурах від мінус 20 °С до +60 °С та вологості повітря не вище 75% (кліматичне виконання для застосування за ГОСТ 15150 - У3.1).

Для підвищення вологостійкості, стійкості до дії агресивних середовищ, додання інших кольорових відтінків покриттю необхідно після повного висихання нанести фарби та емалі згідно рекомендаціям виробника (Додаток 1 Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнебіозахисним «Ammokote WW»). Покриття із захисним шаром допускається експлуатувати в закритих приміщеннях з природною вентиляцією при температурах від мінус 20 °С до +60 °С та вологості повітря до 85% (кліматичне виконання для застосування згідно з ГОСТ 15150 - У3).

  - Зберігання та транспортування вогнезахисного засобу

Засіб упаковується в пластикові ємності. Транспортування засобу здійснюється усіма видами критого транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту в умовах, що забезпечують збереження упаковки від пошкоджень.

Умови транспортування та зберігання засобу повинні відповідати умовам 2 за ГОСТ 15150 (зберігання в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від  +5 °С до +30 °С та  середньомісячній   відносній вологості повітря не більше 70 %

Термін зберігання засобу в цілісній заводській упаковці – 6 місяців з дня виготовлення.

.

  - Інформація про виробника засобу

Назва організації: ТОВ «Ковлар Груп»

Юридична адреса:  04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська 10Г, БЦ Вектор, а/я 27

+38 (044) 331 24 30, info@kovlargroup.com

- Розрахункова частина

  - Вихідні дані

Витрата засобу для забезпечення I групи вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 та Сертифікатом відповідності становить не менше 0,271 кг/м2 без урахування технологічних втрат, які залежать від методу нанесення, шорсткості дерев’яних конструкцій, що захищаються, та інших факторів

Розрахунок кількості засобу (m, кг/м2) з урахуванням технологічних втрат при нанесенні здійснюють за формулою:

m = 0,271 × (1 + k1 + k2 + k3),

де k1 - коефіцієнт урахування технологічних втрат засобу в залежності від типу конструкції (табл. 2);

k2 - коефіцієнт урахування технологічних втрат засобу в залежності від методу нанесення (для механізованих методів нанесення k2 = 0,2; для ручного нанесення k2 = 0,1);

k3 - коефіцієнт урахування технологічних втрат засобу, що характеризує неоднорідність будови деревини, дефектів поверхні, внутрішніх і зовнішніх пошкоджень, якості обробки поверхні (стругані або не стругані). Максимальне значення коефіцієнта k3 може становити  0,4.

Таблиця 4.1. Значення коефіцієнта k1 для різних типів дерев'яних конструкцій

| № | Тип конструкції | k1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брус Висота конструкції ≥ 200 мм Висота конструкції < 200 мм | 0,13 0,15 |
| 2 | Складні різноплощинні конфігурації Висота (середній розмір) ≥ 300 мм Висота (середній розмір) < 300 мм | 0,13 0,16 |
| 3 | Об'ємні коробчасті конструкції з прямолінійними та обтічними поверхнями Розмір перетину ≥ 300 × 300 мм Розмір перетину < 300 × 300 мм | 0,10 0,14 |

Витрата захисного матеріалу визначається згідно технічної документації на застосовану фарбу (за необхідності).

4.2  Розрахунок витрати вогнезахисного засобу

Таблиця 4.3. Розрахунок витрат вогнебіозахисного засобу «Ammokote WW» для різних типів дерев'яних конструкцій

| Засіб | Найменування конструкцій | Площа конструкцій, м2 | Витрата засобу, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| «Ammokote WW» |  |  |  |

4.3 Нанесення захисного покриття (за необхідності).

Таблиця 4.3. Витрата захисної фарби

| Захисне покриття | Найменування конструкцій | Площа конструкцій, м2 | Витрата захисної фарби, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ХХХ |  |  |  |

- Порядок виконання робіт з вогнезахисту

  - Підготовка вогнезахисного засобу до нанесення

Перед початком вогнезахисних робіт проводиться вхідний контроль продукції, який включає в себе перевірку супровідної документації, огляд упаковки і встановлення відповідності властивостей засобу вимогам, зазначеним в Робочому проекті проведення робіт з вогнезахисту.

Засіб має однорідну пастоподібну консистенцію. Після тривалого зберігання можливе невелике розшарування засобу. В цьому випадку необхідно за допомогою електричного міксера або дриля з гвинтовою насадкою розмішати вогнезахисний матеріал в заводській тарі, переміщаючи насадку по всьому об'єму тари. Після перемішування засіб повинен бути однорідним без розшарувань. Розбавляти вогнезахисний засіб не рекомендується. При необхідності допускається додати при перемішуванні до 5% води за масою.

Використання для проведення вогнезахисних робіт не промаркованого матеріалу або з вичерпаним терміном придатності категорично забороняється.

  - Підготовка поверхні дерев'яних конструкцій

Поверхня дерев'яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям. Деревина згідно ГОСТ 2140 повинна бути сухою, без гнильних ушкоджень, вологість дерев'яних конструкцій не повинна перевищувати 18%. Показники вологості деревини підтверджуються відповідним Актом.

При наявності на деревині старого покриття його необхідно видалити будь-яким доступним способом. Очищення дерев'яних поверхонь від бруду, старої фарби, жироподібного шару здійснюють шляхом відскоблювання скребками або іншим інструментом; видалення пилу й сміття - щітками або обдуванням стисненим повітрям. При наявності стійких забруднень їх видалення проводять струменем водного розчину миючого засобу.

Після підготовки поверхні деревини складається «Акт прихованих робіт».

5.3 Нанесення вогнезахисного засобу

Засіб наноситься як вручну за допомогою флейців або щіток, так і механізовано, за допомогою агрегатів безповітряного розпилення при температурах від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря до 70 %.

Витрата засобу повинна бути не менше витрат, вказаних у Сертифікаті відповідності (без урахування коефіцієнтів технологічних втрат, табл. 4.1). Ця кількість засобу наноситься механізовано в 1-2 шари або пензлем в 2-3 шари.

Міжшарова сушка покриття повинна становити не менше 3 годин при температурі повітря не нижче +15 °С і вологості повітря не більше 70 %. При більш низькій температурі і підвищеній вологості час міжшарової сушки збільшується.

Повне висихання покриття настає через 3 доби після нанесення засобу.

- Контроль якості та обслуговування покриття

Контроль якості покриття в літній період (температура навколишнього середовища +20 ÷ +35 °С) здійснюється не менше ніж через 3 доби, а в зимовий період (температура навколишнього середовища +5 ÷ +15 °С) не менше ніж через 7 діб після нанесення останнього шару.

Оцінка відповідності виконаних робіт з вогнезахисту конструкцій проводиться в три етапи:

1) вивчення технічної документації з метою отримання вихідних даних для проведення оцінки відповідності виконаних вогнезахисних робіт;

2) візуальний контроль;

3) контроль із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів.

Товщина покриття для переведення деревини у I группу вогнезахисної ефективності повинна бути не менше 0,2 мм. Вимірювання товщини вогнезахисного покриття проводиться таким чином. Гострим ріжучим інструментом зрізається шар покриття розміром 1 см2 і штангенциркулем або мікрометром вимірюється товщина сухого шару. Заміри товщини вогнезахисного покриття проводяться через кожні 15-20 метрів довжини об'єкта вогнезахисту, але не менше ніж в 10 рівномірно розташованих точках. При цьому середнє квадратичне відхилення між результатами 10 вимірювань не повинно перевищувати 10%.

Право контролю виконання робіт з вогнезахисту мають представники замовника робіт, органу з оцінки відповідності, розробника Проекту проведення робіт, виробника вогнезахисного засобу, а також центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Результати роботи комісії оформляються відповідним Актом оцінки відповідності вогнезахисту, а при включенні до складу комісії експертів органу з оцінки відповідності, додатково документами зі встановленим цим органом порядком.

- Охорона праці та техніка безпеки

Характеристика безпеки засобу «Ammokote WW»

Засіб «Ammokote WW» згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є малотоксичною речовиною (IV клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007) та відповідає санітарному законодавству України.

Не допускається контакт засобу зі шкірою та слизовими оболонками. При попаданні на шкіру засіб видалити за допомогою м'яких серветок, змочених в етиловому спирті, та обробити гарячою водою з милом. У разі попадання засобу в очі слід негайно промити проточною водою (не менше 15 хвилин) при широко розкритій очній щілини. Звернутися за медичною допомогою.

Переміщення і транспортування засобу, а також вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.020, а при використанні спеціального обладнання (підйомників, підйомних кранів і т. п.) з дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.01 та НПАОП 0.00-1.36.

Вимоги до виконавців робіт з вогнезахисту

Для виконання вогнезахисних робіт на висоті та фарбування допускаються особи, не молодше 18 років і які пройшли:

- медичний огляд відповідно до вимог;

- спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

При організації робіт на висоті та фарбування слід враховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів. При цьому супутніми можуть бути наступні фактори: пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

- забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин та ін. обладнання;

- забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;

- виконувати в повному обсязі організаційні та технічні заходи;

- застосовувати технічно справні машини, механізми та пристрої.

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов'язані  знати і виконувати вимоги таких документів та інструкцій: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в обсязі виконання робіт та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій. Виконавці робіт з вогнезахисту повинні дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт; виконувати роботи із застосуванням: поясу запобіжного з приладдям, каски з підборідником, жилета з елементами світловідбивання, страхувального каната, запобіжного верхолазного пристрою, уловлювача з вертикальним канатом, огородження, захисної сітки, знаків безпеки тощо, верхолазного спорядження, яке використовується разом з вищезазначеними засобами захисту; - проходити в установленому порядку медичний огляд.

Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, не зайнятих на роботах на даній території, а також осіб, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, забороняється.

Особи, що знаходяться на території будівельного майданчика, в виробничих та санітарно-побутових приміщеннях, а також на робочих місцях і ділянках робіт зобов'язані виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку

Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Інструменти, пристрої, засоби підмощування, які використовуються під час виконання робіт на висоті, повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

Визначення небезпечних зон виконується відповідно до нормативної документації. Розстановку попереджувальних знаків виконує підрядна організація.

Вимоги до експлуатації електрообладнання.

Пристрій і експлуатація електроустановок повинні здійснюватися відповідно до: « Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правил улаштування електроустановок»; « Правил експлуатації електрозахисних засобів»

Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, які використовуються для електропостачання об'єктів будівництва, необхідно виконати ізольованими проводами або кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на відповідну механічну міцність при прокладанні по них проводів і кабелів на висоті над рівнем землі і настилі не менше, м: 2,5 - над робочими місцями; 3,5 - над проходами; 6,0 - над проїздами.

Штепсельні розетки на номінальні струми до 20 А, призначені для ручного електроінструменту, що застосовуються поза приміщеннями, повинні бути обладнані пристроями захисного відключення з струмом спрацьовування не більше 30 мА.

Роботи по обслуговуванню обладнання і механізмів виробляються з виконанням вимог інструкцій і вказівок з техніки безпеки для даного обладнання. Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлено згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21. Комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018. При роботі з електрообладнанням повинні виконуватися вимоги ГОСТ 12.2.007.0*.

Забезпечення вимог пожежної безпеки.

Роботи з нанесення засобу повинні проводитися з дотриманням вимог правил пожежної безпеки. Місце проведення робіт повинно бути забезпечене первинними засобами пожежогасіння. Для гасіння пожеж на початкових стадіях в якості первинних засобів пожежогасіння слід використовувати пожежну кошму, пожежні покривала або пісок, а також водні, водопінні, водоаерозольні, порошкові або газові вогнегасники, що відповідають вимогам ДСТУ 3675. Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується відповідно до вимог: «Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»;  «Інструкції з охорони праці про заходи щодо пожежної безпеки».

На об'єкті призначається особа, відповідальна за виконання працівниками правил пожежної безпеки на будівельному майданчику. Працівники допускаються до роботи тільки після інструктажу з пожежної безпеки, а в разі зміни специфіки роботи - після позачергового інструктажу. На території будівельного майданчика куріння заборонено.

Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бути вільними і позначеними відповідними знаками. Об'єкт повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння, засобами контролю та оперативного оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації. Шляхи евакуації повинні бути вільними від сторонніх предметів і якомога коротше до евакуаційних виходів. Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні бути позначені знаками пожежної безпеки. На період перебування людей на будівельному об'єкті забороняється закривати на замки дверей евакуаційних виходів. Шляхи евакуації повинні бути обладнані автоматичними аварійними лампами світла. Евакуацію людей на будівельних лісах під час пожежі виконується за інвентарними сходах або при можливості через найближчий віконний отвір.

Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту.

Засоби захисту працівників повинні забезпечувати запобігання або зменшення дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, відповідати вимогам стандартів, технічної естетики та ергономіки. Експлуатація засобів колективного та індивідуального захисту дозволяється за умов:

- наявності технічної документації (документів з експлуатації) з відміткою служби (відділу) технічного контролю виробника;

- своєчасного проведення необхідних експлуатаційних випробувань, якщо це вимагається нормативно-технічною документацією виробника;

- проведення щоденного огляду стану засобів захисту перед початком робіт на відсутність пошкоджень і дефектів, які можуть погіршувати їх захисні властивості.

Типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на висоті зазначаються у наряді.

Засоби захисту приводяться в готовність до початку роботи. При цьому перевіряється їх стан та відповідність документам з експлуатації виробників. Засоби захисту розміщуються в приміщеннях об'єктів, підрозділів, дільниць або в складах інвентарного майна бригад відповідно до прийнятої на підприємстві системи організації експлуатації, норм комплектування та місцевих умов.

Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти проходять оцінку відповідності згідно з Технічним регламентом з підтвердженням відповідності. До засобів захисту належать: пояси запобіжні;  каски з підборідником;  жилети з елементами світловідбивання;  запобіжні верхолазні пристрої;  огорожі, захисні сітки, знаки безпеки тощо;  респіратор;  захисні окуляри; рукавички. Особи, що проводять вогнезахисну обробку засобом, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.0: спецодягом згідно за ГОСТ 27574, ГОСТ 27575, шкіряним взуттям за ГОСТ 12.4.162, брезентовими рукавицями, окулярами і рукавицями з бутилкаучуку.

Перед початком роботи на висоті необхідно переконатися в міцності опор, до яких буде кріпитися стропувальний фал для подальшого кріплення до нього - запобіжного поясу працівника. Він повинен забезпечувати зусилля, яке може виникнути при падінні людини.

По закінченню роботи, засоби захисту необхідно очистити від бруду, просушити, протерти металеві деталі, а деталі зі шкіри - змастити жиром, розташувати їх в місцях зберігання. Засоби захисту слід зберігати і перевозити з дотриманням умов, які забезпечують виконання вимог виробників. Вони повинні бути захищені від механічних пошкоджень, зволоження, забруднення, впливу мастил, бензину, кислот, лугів і розчинників, а також від прямої дії сонячних променів і тепловипромінювання пристроїв, які виділяють тепло.

Відповідальній особі, що видає засоби захисту необхідно вести Журнал обліку та зберігання засобів захисту (встановленої форми). У разі виявлення непридатних для застосування засобів захисту їх необхідно вилучити з експлуатації.

Вимоги до поясів запобіжних.

Пояси запобіжні мають відповідати вимогам стандартів і технічним умовам на пояси конкретних конструкцій. Безпосередньо на кожному поясі наносяться: товарний знак підприємства-виробника;  розмір і тип поясу;  дата виготовлення;  позначення стандарту або технічних умов; відмітки про проведення періодичних випробувань;  клеймо СТК; інвентарний номер.

Усі запобіжні пояси, які знаходяться в експлуатації, повинні мати інвентарні номери. Допускається використовувати заводські номери як інвентарні. Перед початком роботи і під час застосування контролюється стан поясів та приладдя до них згідно з вимогами чинного законодавства та технічної документації (документів з експлуатації) виробників.

При роботах на висоті не дозволяється використовувати запобіжні пояси та приладдя до них, у яких:

- відсутні відмітки про проведення періодичних випробувань;

- є порушення цілісності металевих деталей, які знижують їх міцність;

- порушено нормальне функціонування їх деталей, яке може привести до відмови в їх роботі;

- є порушення швів у вузлах з'єднання, розірвані нитки у структурі стрічок та канатів, надрізи, розплітання, пропалювання, промаслювання на синтетичних стрічках та канатах та інші дефекти, які знижують їх міцність;

- замикає пристрій (пряжка) запобіжного поясу має таку конструкцію, яка може привести до невірного або неповного його закривання або випадкового розстібання.

При виконанні робіт необхідно встановлювати найкоротшу довжину запобіжного стропа. У запобіжному поясі довжина страхувального стропа вибирається таким чином, щоб висота вільного падіння людини не перевищувала 0,5 м. Запобіжний строп кріпиться до стійки будівельних лісів, якщо кріплення запобіжного стропа для виконання робіт утруднено тоді майстер або виконавець робіт повинен вказати працівникові надійну опору кріплення стропа запобіжного поясу.

Не дозволяється: самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні пояси та приладдя до них;  використовувати пояси та приладдя не за призначенням;  використовувати пояси та приладдя, які піддавалися динамічному навантаженню (ривку), що виникає на них у момент зупинки падіння працівника; вносити будь-які зміни в конструкцію поясів та приладдя без погодження з виробником.

Не допускається експлуатація запобіжних поясів та приладдя до них без проходження один раз за 6 місяців статичним випробуванням навантаженням 4000 Н протягом 5 хвилин за методикою, наведеною в документах з експлуатації виробників. Випробування проводить організація має ліцензію на ці види робіт зі складанням акту результатів випробувань.

Вимоги до касок захисних промислових

Внутрішня оснастка і підборідний пасок мають бути знімними і мати пристрій для кріплення до корпусу каски. Підборідний пасок має регулюватися по довжині, а спосіб його кріплення повинен забезпечувати можливість його швидкого роз'єднання. Корпус каски не  повинен  деформуватися  та  змінювати свої міцностні властивості після дії на нього хімічно агресивних речовин та води. Внутрішня поверхня корпусу каски, а також зовнішня і внутрішня поверхні оснастки мають бути гладко оброблені, а краї та кромки - притуплені. Зовнішня поверхня корпусу каски має бути гладенькою без тріщин та бульбашок.

Конструкція каски має дозволяти максимальне регулювання внутрішньої оснастки всередині корпусу каски та не заважати носінню коригуючих окулярів та інших засобів індивідуального захисту.

Каски повинні зберігати свої захисні властивості протягом установленого терміну експлуатації, який визначається документами з експлуатації виробника на конкретний тип каски. Слід замінити на нові, каски, які мають пошкодження корпусу або порушення цілісності внутрішньої оснастки, а також каски, які підпали під удар. Каски не підлягають ремонту.

Каски підлягають щоденному огляду з метою виявлення дефектів перед початком роботи, а також контролю за їх станом протягом всього терміну експлуатації відповідно до вимог документів з експлуатації виробника. Каски не підлягають ремонту.

Вимоги до будівельних лісів.

Ліси висотою більше 4 м допускаються до експлуатації тільки після прийняття їх комісією та оформлення акту приймання лісів. Прийом лісів в експлуатацію виконує комісія, що призначається наказом керівника підприємства. Комісію повинен очолювати інженерно-технічний працівник, також до складу комісії повинен входити інженер з охорони праці. Працювати з лісів дозволяється тільки після затвердження акту приймання цих лісів в експлуатацію.

При прийомі лісів в експлуатацію повинні перевірятися: наявність зв'язків і кріплень, що забезпечують стійкість, міцність вузлів закріплення окремих елементів; справність робочих настилів і огороджень;  вертикальність установки стійок; надійність опорних майданчиків; наявність заземлення.

Кривизна стійок повинна бути не більше 1,5 мм на 1 м довжини.

На час монтажу і демонтажу будівельних лісів необхідно виконати огородження небезпечної зони. Небезпечна зона повинна бути позначена сигнальним огородженням.

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу можна використовувати трапи. Трапи повинні мати огорожу і бути виготовлені з металу або пиломатеріалів хвойної породи першого і другого сортів. Трап повинен мати ухил не більше 1:3. Трап повинен закріплюватися за поперечки будівельних лісів. Прогин трапа при максимальному навантаженні не повинен перевищувати 20 мм. Ширина трапа повинна бути не менше 600 мм, трапи повинні мати поручні і закраїни, висота поручня повинна бути 1000 мм, закраїни не менше 150 мм, відстань між стійок поручнів не більше 2000 мм.

Проходи до будівлі повинні мати захисні козирки та суцільну бокову обшивку - для захисту працівників від предметів, які можуть випадково впасти зверху.  Для переходу працівника з ярусу на ярус будівельних лісів необхідно встановити інвентарні драбини і платформи з люками.

До початку робіт з розбирання будівельних лісів відповідальний керівник робіт повинен оглянути конструкції які підлягають розбиранню, ознайомити робітників, що беруть участь з можливими небезпеками і дати вказівки по послідовності, способу розбирання і заходам безпеки при виконанні робіт.

Вимоги до карабінів.

Міцність карабінів повинна бути не менше 22 кН в поздовжньому напрямку. Карабіни повинні відповідати вимогам і експлуатуватися відповідно до документів з експлуатації виробників. У карабіні повинен бути запобіжний пристрій, що виключає його випадкове розкриття. Засувка і запобіжник карабіна повинні закриватися автоматично. Дозволяється застосовувати карабіни з запобіжниками у вигляді муфт, які нагвинчуються або насуваються під дією пружини, фіксуючи засувку в закритому положенні.

Діаметр прутка, з якого виготовлений карабін типу «вушко», має бути не менше 10 мм, а величина розкриття засувки (зев) - не менше 18 мм.

В процесі експлуатації при щоденному візуальному контролі карабіни підлягають відбракування при наявності дефектів і несправностей, що знижують їхню механічну міцність або можуть призвести до відмови в роботі або травмування працівників: неможливості відкриття засувки однією рукою; відсутності запобіжного пристрою, що виключає випадкове розкриття карабіна;  механічних дефектів (тріщин, деформацій, задирок, гострих кромок, зламів і т.д.);  порушень в роботі засувки або запобіжника; знос елементів карабінів у місцях найбільшого тертя більше ніж на 10% від площі первісного перетину; після динамічного навантаження, що виникає на карабінах, в результаті падіння працівника з висоти, якщо карабін використовувався в страхувальному ланцюжку.

Контроль працездатності карабіна проводиться віджимом засувки в крайнє відкрите положення з наступним різким відпусканням. Засувка (при відкритому положенні запобіжника) повинна закриватися під дією пружини без заїдань. Зусилля, необхідне для розкриття карабінів, повинне бути не менше 29,4 Н і не більше 78,4 Н.

Охорона навколишнього природного середовища.

При роботі із засобом необхідно керуватися положеннями по забрудненню стічних вод, повітря і навколишнього природного середовища. Не допускати потрапляння засобу в каналізацію, усувати розливи, утилізацію відходів проводити відповідно до існуючих норм.

Вміст шкідливих речовин у викидах вентиляційних установок в атмосферне повітря не повинно перевищувати норм ГДК, встановлених для підприємств. Для захисту атмосферного повітря від забруднень шкідливими речовинами повинні бути передбачені заходи щодо герметизації ємностей при нанесенні засобу, зливо-наливних операціях, при зберіганні, а також герметичне виконання використовуваного обладнання.

Знищення виробничих відходів здійснюють відповідно до існуючих норм. Допускається ємності із залишками висохлого засобу утилізувати зі звичайним побутовим і будівельним сміттям.

# Специфікація матеріалів

| № п/п | Найменування матеріалу | Тип, марка позначення | Од. виміру | Кількість з урахуванням втрат | Площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вогнезахист |
| 1 | Засіб вогнебіозахисний | «Ammokote WW» | кг |  |  |
| Захисний шар |
| 1 | Фарба | ХХХ | кг |  |  |

Додаток 1

Креслення об'єкта вогнезахисту

Додаток 2

Копія Сертифіката відповідності засобу вогнебіозахисного «Ammokote WW»

Додаток 3

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи вогнебіозахисного матеріалу «Ammokote WW»

Додаток 4

Копія Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнебіозахисним «Ammokote WW»

Додаток 5

Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника